***Thông tin sản phẩm:***

Sealant-AAH là keo dán kín một thành phần gốc Acetoxy, dễ dàng sử dụng và khô nhanh ở nhiệt độ phòng. Sealant-AAH kết dính và đàn hồi tốt trên nhiều vật liệu khác nhau như kính, kim loại, bồn nước, hồ cá bằng kính, nhà lắp ghép, xây dựng hệ thống treo và trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau khi sử dụng thêm một lớp sơn lót. Ngoài ra, Sealant-AAH còn có khả năng chịu nhiệt độ cao và thời tiết lạnh từ -500C đến 1500C, kháng hóa chất và có độ bền vượt trội. Do sealant –AAH có tính năng không bị lún, không bị chảy nên còn có thể ứng dụng theo chiều dọc và chiều ngang của mẫu thiết kế như các mối nối trên trần nhà và mép tường.

|  |  |
| --- | --- |
| *Đặc điểm sản phẩm* | *Chi tiết* |
| *Đặc trưng* | Khô nhanh  Độ bám dính tốt  Chịu nhiệt độ tốt |
| *Sử dụng phù hợp* | Kính |
| *Tiêu chuẩn* | -ASTM C-920-01 Type S, Grade NS Class 12 ½  -GB/T 14683-93 8020G, N  -BS 5889:1989, Type B |
| *Xuất xứ* | Thái Lan |
| *Màu* | Trắng sữa, trắng trong. |
| *Đóng gói* | 280ml/Chai; 25chai/thùng |

***Đặc tính kỹ thuật:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tính năng* | *Đơn vị* | *Số liệu* |  |
| Tính năng khô |  | Gốc Acetoxy |  |
| ***Trước khi khô*** |  |  |  |
| Bề mặt keo |  | Đạt |  |
| Độ lún |  | Không |  |
| Thời gian tạm khô ở bề mặt  ở nhiệt độ 230C (730C F) | Phút | 4 |  |
| ***Sau khi khô*** |  |  |  |
| Bề mặt |  | Cao su |  |
| Trọng lượng riêng ở nhiệt độ  230C (730C F) | g/cm3 | 0.95 |  |
| Vật độ cứng, trụ A |  | 24 |  |
| Sức căng | (MPa) | 1.8 |  |
| Kéo dãn dài cho đến khi đứt | (%) | 520 |  |

***Product Information***

Sealant-AAH is one-component Acetoxy curing Sealant.

* Superior weather resistance to temperature, moisture, ozone and ultraviolet ray.
* Superior adhesiveness to General materials when used with an appropriate primer
* Easy handing and fast curing at room temperature
* Good adhesiveness on glass, metals, prefab housing units, suspension construction units and various material surface.
* High heat and cold weather resistance in the range of -50 to 1500C
* Non-flow able features when applying both vertical and horizontal joints designed
* Good chemical resistance & superior durability.

|  |  |
| --- | --- |
| *Description* | *Details* |
| *Characteristics* | Quick curing  Superior adhesiveness  Weather resistance |
| *Suitable sealing for* | Glass |
| *Standard* | -ASTM C-920-01 Type S, Grade NS Class 12 ½  -GB/T 14683-93 8020G, N  -BS 5889:1989, Type B |
| *Origin* | Thailand |
| *Color* | White, Translucent |
| *Packing* | 280ml/Cartridge; 25pcs/Carton box |

***Properties:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Feature* | *Unit* | *Results* |  |
| Curing System |  | Acetoxy |  |
| ***Before curing*** |  |  |  |
| Appearance |  | Paste |  |
| Fluidity |  | Non-sagging |  |
| Tack free time at  230C (730C F) | Min | 4 |  |
| ***After curing*** |  |  |  |
| Appearance |  | Elastic |  |
| Specific Gravity at  230C (730C F) | g/cm3 | 0.95 |  |
| Hardness, Shore A |  | 24 |  |
| Tensile strength | (MPa) | 1.8 |  |
| Elongation at break | (%) | 520 |  |

***CONTACT INFORMATION:***

FK Trading Co., Ltd

Address: 76B, Road No 49, Tan Quy Ward, District 7, Ho chi Minh City

Phone: 08-3775 3557 Fax: 08 3775 3878

Hotline:

* Ho Chi Minh: 090 3603 769 (Mr. Nhã) - 090 6364 066 (Mr. Khuê)
* Ha Noi: 090 9868 128 (Ms. Thanh)