***Thông tin sản phẩm:***

Sealant – NN là keo dán kín một thành phần gốc oxime, không mùi, không axit acetic và không bị ăn mòn, có sức chống chịu thời tiết cao với nhiệt độ, độ ẩm, ozone và tia cực tím. Sealant-NN có độ kết dính tốt với hầu hết các vật liệu nói chung khi sử dụng thêm một lớp sơn lót thích hợp nhưng đặc biệt phù hợp và tốt nhất là sử dụng trên bề mặt kim loại, kính, nhôm,v/v/..

|  |  |
| --- | --- |
| *Đặc điểm sản phẩm* | *Chi tiết* |
| *Đặc trưng* | Khô nhanh  Độ bám dính cao |
| *Sử dụng phù hợp* | Kim loại, kính nhôm |
| *Xuất xứ* | Thái Lan |
| *Màu* | Xám nhẹ, trắng sữa, trắng trong, đen. |
| *Đóng gói* | 280ml/Chai; 25chai/thùng |

***Đặc tính kỹ thuật:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tính năng* | *Đơn vị* | *Số liệu* |  |
| Tính năng khô |  | Gốc Oxime |  |
| ***Trước khi khô*** |  |  |  |
| Bề mặt keo |  | Đạt |  |
| Độ lún |  | Không |  |
| Thời gian tạm khô ở bề mặt  ở nhiệt độ 230C (730C F) | Phút | 4 |  |
| ***Sau khi khô*** |  |  |  |
| Bề mặt |  | Cao su |  |
| Trọng lượng riêng ở nhiệt độ  230C (730C F) | g/cm3 | 0.95 |  |
| Vật độ cứng, trụ A |  | 22 |  |
| Sức căng | (MPa) | 1.6 |  |
| Kéo dãn dài cho đến khi đứt | (%) | 550 |  |

***Product Information:***

Sealant – NN is one-component Oxime curing Sealant.

* No acetic acid odor and Non-corrosive type.
* Superior weather resistance to temperature, moisture, ozone and ultraviolet rays.
* Superior adhesiveness to General materials when used with an appropriate primer.
* Suitable sealing for metals.

|  |  |
| --- | --- |
| *Description* | *Details* |
| *Characteristics* | Quick curing  Superior adhesiveness |
| *Suitable sealing for* | Metals, glasses, Aluminum |
| *Origin* | Thailand |
| *Color* | Light Gray, White, Translucent, Black |
| *Packing* | 280ml/cartridge; 25pcs/box |

***Properties:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Feature* | *Unit* | *Results* |  |
| Curing System |  | Oxime |  |
| ***Before curing*** |  |  |  |
| Appearance |  | Paste |  |
| Fluidity |  | Non-Sagging |  |
| Tack free time at  230C (730C F) | Min | 4 |  |
| ***After curing*** |  |  |  |
| Appearance |  | Elastic |  |
| Specific Gravity at  230C (730C F) | g/cm3 | 0.95 |  |
| Hardness, Shore A |  | 22 |  |
| Tensile strength | (MPa) | 1.6 |  |
| Elongation at break | (%) | 550 |  |

***CONTACT INFORMATION:***

FK Trading Co., Ltd

Address: 76B, Road No 49, Tan Quy Ward, District 7, Ho chi Minh City

Phone: 08-3775 3557 Fax: 08 3775 3878

Hotline:

* Ho Chi Minh: 090 3603 769 (Mr. Nhã) - 090 6364 066 (Mr. Khuê)
* Ha Noi: 090 9868 128 (Ms. Thanh)